|  | «УТВЕРЖДАЮ» Гл. инженер ООО «Теплопроммонтаж» __________________ ___________ «____» ______________ 2016 г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПО АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЕ НАРУЖНЫХ  И ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРОВ

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

| СОГЛАСОВАНО: ______________ «____»____________2016 г. | СОГЛАСОВАНО: Инженер ПТО ООО «Теплопроммонтаж» ______________ Смирнов И.И «____»____________2016 г. |
| --- | --- |
| ______________ «____»____________2016 г. | Инженер по ОТ и ТБ ООО «Теплопроммонтаж» ______________ С.П. Бочаров «____»____________2016 г. |
| ______________ «____»____________2016 г. | Главный механик ООО «Теплопроммонтаж» ______________ С.В. Сеньков «____»____________2016 г. |

г. Пермь 2016 г.

# Содержание

Введение………………………………………………………………………………… 3

1   Подготовительные работы…………………………………………………… ………..3

2   Порядок и виды выполняемых работ…………...…………………………… …….….3

3    Производство верхолазных работ и работ на высоте………………………………...4

4    Производство работ внутри резервуара……………..………………………………...8

5   Контроль качества выполняемых работ……………………………………..  ……… 9

6   Перечень ресурсов………………………………………………………………  ……..9

7   Охрана и безопасность труда……………………………………………………  …...10

8  Техника безопасности при проведении верхолазных работ……………………… ...12

9   Электробезопасность………………………………………………………………..  ..17

10   Пожарная безопасность……………………………………………………………....18

11   Меры по предупреждению возможных аварий и пожаров………………………...19

12   Требования безопасности в аварийных ситуациях………………………………....20

13   Охрана окружающей среды…………………………………………………………..20

14   Перечень нормативных документов…………………………………………………21

15   Перечень совместных мероприятий…………………………………………………22

16   Список дополнений и замечаний…………………………………………...………..23

Лист ознакомления…………………………………………………………………..……24

Введение

Настоящий проект производства работ (далее – ППР) разработан для производства работ  по  антикоррозийной  защите наружных и внутренних поверхностей резервуаров ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» согласно дефектных ведомостей.

ППР разработан на основании нормативных документов, перечень которых приведен в п. 14.

Работы по антикоррозионной защите выполняются ООО «Теплопроммонтаж» согласно СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО №0075.03-2009-5920014003-С-129 от 01 августа 2016 г

# Подготовительные работы

До начала работ по антикоррозионной защите поверхностей резервуаров необходимо:

  - Оформить наряд допуск на выполнение антикоррозионной защиты на весь срок, необходимый для выполнения заданного объема, в котором должны быть предусмотрены организационные и технические мероприятия по подготовке и безопасному выполнению работ.

  - Весь персонал, занятый на работах по антикоррозионной защите ознакомить под роспись с ППР.

  - Определить места хранения материалов, определить бытовые помещения, определить и оборудовать места складирования мусора, места хранения кварцевого песка.

  - Определить места подключения оборудования, при необходимости проложить временные линии электроснабжения для электрического оборудования и освещения.

  - Места проведения работ оградить. Ограждение выполнить сигнальной лентой, закреплённой к стойкам.

  - В местах проведения работ связанных с подъёмом и перемещением груза грузоподъемными механизмами, исключить нахождение людей на расстоянии не менее 5 м от движущихся частей машин и оборудования.

  - Установить и подключить оборудование и механизмы, необходимые для выполнения работ. Выполнить заземление электрооборудования.

  - Подготовительные мероприятия закончить до начала производства работ.

# Порядок и виды выполняемых работ

  - Работы по антикоррозионной защите резервуара включают в себя:

- Очистка поверхности от брызг и наплывов сварки.

- Обезжиривание поверхности.

- Проведение абразивоструйной очистки поверхности.

- Обеспыливание поверхности.

- Нанесение защитного покрытия, производится методом безвоздушного распыления с помощью окрасочного агрегата. Труднодоступные места и острые кромки окрашиваются вручную.

- Уборка и вывоз мусора.

Работы по подготовке и окраске поверхностей резервуара, следует выполнять, начиная с верхней части резервуара.

Климатические условия при производстве работ должны соответствовать требованиям технической документации на лакокрасочный материал и КТП.

# Производство верхолазных работ и работ на высоте

  - Верхолазные работы выполнять согласно ПОТ РМ-012-2000.

  - Ответственный за безопасное производство работ перед началом работ обязан:

- проверить у всех рабочих наличие допуска к работам повышенной опасности;

- проверить наличие и состояние ограждения опасной зоны;

- ознакомить каждого работника с проектом производства работ (способы страховки, места закрепления несущих и страховочных канатов, способы связи, сигнализации и наблюдения) и его производственной задачей на смену;

- провести инструктаж с подписью в наряде-допуске.

  - До начала работ установить указатели мест проезда автотранспорта, кранов и дорожные знаки. Движение автотранспорта, кранов внутри ограждённой  площадки разрешается со скоростью не более 5 км/час.

  - Подъем на резервуар осуществляется по стационарной металлической лестнице огражденной перилами, расположенной в шахте рядом с резервуаром.

  - Выходить за перила ограждения разрешается только после закрепления страховочного устройства.

  - Бригадир или промышленный альпинист (старший группы), имеющий допуск к самостоятельной работе, должен:

- убедиться в исправности и проверенности применяемого страховочного снаряжения визуальным осмотром;

- убедиться в надёжности точек закрепления несущих и страховочных канатов;

- проверить комплектацию и исправность индивидуального снаряжения у всех рабочих;

- проверить индивидуальные средства защиты на соответствие выполняемым работам;

- обеспечить защиту людей и оборудования от падения предметов, материалов и инструментов, находящихся в зоне производства работ.

  - Страховочная линейная опора крепится путем встегивания карабина в монтажные петли резервуара согласно схемы крепления (рис. 1).

  - Основная линейная опора крепится к центральному отводу с глухим фланцем путем охвата веревкой согласно схемы крепления (рис. 1).

Рисунок 1. Схема резервуара.

  - Перегиб линейной опоры через край резервуара осуществляется с помощью протекторов. В качестве протекторов могут быть использованы куски шланга диаметром 25 мм, длиной не менее 500 мм, с текстилем внутри.

  - Инструмент и оборудование при проведении верхолазных работ и работ на высоте  должны быть надёжно закреплены от падения.

  - Канат, навешиваемый вертикально, должен касаться вторым концом (с запасом не менее 0,5 м) земли или промежуточной площадки, а на промежуточной площадке обязательно закреплен или иметь узел в этом месте.

  - Канаты, находящиеся в зоне производства работ, должны быть защищены от механических повреждений, воздействия высоких температур, а так же от химически активных веществ, открытого огня.

  - Подъём к рабочему месту или к местам закрепления канатов при отсутствии стационарных (и невозможности их организовать) лестниц, лесов, подмостей осуществлять с использованием предохранительного полуавтоматического верхолазного устройства типа ПВУ-2 или с помощью ловителя кулачкового типа с вертикальным страховочным канатом.

  - Перед подъёмом или спуском завести страховочный канат в ловитель поворотом его подвижной щеки и привести ловитель в рабочее положение, затем зацепить карабин стропа (фала) предохранительного пояса за соосные отверстия щёк ловителя.

  - Крепление несущих и страховочных канатов должно отвечать следующим требованиям:

- к опорам и точкам крепления канатов должен быть организован безопасный и удобный доступ, обеспечена возможность их испытания.

- несущие и страховочные канаты должны быть закреплены независимо друг от друга, точками закрепления которых должны быть надёжные, прочные опоры (несущие элементы конструкций зданий, сооружений), выдерживающие нагрузку со стороны канатов не менее12кН (рис. 2)

Рисунок 2. Схема расположения линейной и страховочной опор.

  - Требования к навеске снаряжения:

- Верхними точками закрепления линейных опор (используемых для передвижения работников и выполняющих функции страховки) должны быть надежные прочные элементы конструкций зданий, сооружений или местных предметов, отвечающие требованиям, предъявляемым к основным опорам.

- Если к точке закрепления линейных опор крепится более одной такой опоры, то точка закрепления должна выдерживать нагрузку не менее 1200 * П килограмм, где П- количество линейных опор (канатов).

- Точки закрепления линейных опор определяются конкретно на объекте руководителем работ. В случае необходимости, проводятся испытания их надежности.

- К точкам закрепления линейных опор должен быть оборудован безопасный и удобный доступ, должна быть предусмотрена возможность их осмотра в ходе работ.

- Крепление линейных опор в точке верхнего закрепления производится следующим образом: веревка привязывается к точке закрепления узлом "Встречная восьмерка"; если допускает конструкция точечной опоры, в нее встегивается карабин, на конце веревки завязывается узел "Восьмерка" или "Девятка", петля узла встегивается в карабин; точка закрепления обвязывается веревкой, концы которой связываются узлом "Встречная восьмерка", в образовавшуюся петлю встегивается карабин; на конце веревки, используемой для передвижения или страховки, завязывается узел "Восьмерка" или "Девятка", петля этого узла встегивается в карабин; вокруг точки закрепления накладывается петля из стального троса диаметром не менее 6 миллиметров. Петля замыкается карабином, встегнутым в коуши на концах троса. На конце веревки, используемой для передвижения или страховки, завязывается узел "Восьмерка" или "Девятка", петля этого узла встегивается в карабин;

- Страховочный и несущий канаты должны быть закреплены в двух независимых основных точках опоры.

- Необходимо обеспечить защиту линейных опор от любых механических повреждений (истирания об острые кромки конструкций, перебивания падающими предметами и тп.)

- Места производства работ работник достигает, передвигаясь по линейным опорам, при этом во всех случаях используются две независимые линейные опоры: основная и страховочная. Подготовка к передвижению по линейным опорам производится на удобной, безопасной площадке. В противном случае, подготовка ведется с применением страховки или самостраховки с использованием точечной или линейной опоры.

  - В любых нестандартных ситуациях, выполнении различных перестежек, должно соблюдаться правило, что в любой момент времени, находящийся на отвесе верхолаз должен быть пристегнут к двум независимым основным опорам (линейным или точечным).

  - Последовательность действий при подготовке к спуску:

- Закрепить страховочную линейную опору в страховочном самохвате.

- Закрепить основную линейную опору в спусковом устройстве.

- Протравливая основную веревку в спусковом устройстве и перемещая страховочный самохват по страховочной линейной опоре перейти в зону спуска.(При переходе перегиба, выходе на отвес может использоваться штурмовая площадка).

  - При достижении места производства работ, несущий канат закрепляется в спусковом устройстве, страховочный самохват должен постоянно находиться на страховочной линейной опоре.

  - После выполнения работ спуск до поверхности земли (промежуточной площадки) производится описанным выше способом.

  - Для облегчения спуска и выполнения работ могут применяться искусственные точки опор (отклоняющие, дополнительные и т.п.). На одном комплекте линейных опор (без промежуточных точек закрепления) может работать только один человек.

  - Если обеспечение безопасности работающего на основной линейной опоре с самостраховкой за страховочную невозможно, или затруднено, может применяться верхняя страховка с помощью другого работника. Необходимость применения верхней страховки, а не самостраховки определяется в наряде-допуске. Осуществлять верхнюю страховку может только верхолаз, допущенный к самостоятельной работе. Для верхней страховки может применяться только синтетический канат, веревка, отвечающая требованиям, предъявляемой к несущей веревке.

  - При выходе верхолаза свободным лазанием выше точки закрепления страховки применяется нижняя страховка, выполняемая вторым верхолазом, которая должна обеспечить плавное задержание исполнителя работ в случае его падения. Для верхней страховки может применяться только синтетическая веревка, рассчитанная на динамические нагрузки (динамическая веревка). Осуществлять данный вид страховки может только верхолаз, допущенный к самостоятельной работе.

  - Запрещается:

- работать с неполным комплектом индивидуального снаряжения и индивидуальных средств защиты, соответствующих видам и условиям работ;

- передвижение вдоль страховочного троса более 2 человек одновременно, а также встречное движение работников;

- во всех случаях, при перемещении верхолаза по конструкциям без страховки;

- работать на одном нагруженном канате;

- пользоваться непристрахованным инструментом и оборудованием;

- сбрасывать на землю материалы, предметы;

- совмещать работы на разновысотных отметках;

- применять случайные предметы в качестве технологической оснастки и средств защиты;

- размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства и т.п., загромождать пути подхода и выхода;

- работать при неудовлетворительном освещении рабочего места;

- встёгивать более одного каната в один карабин;

- крепить к одной петле более чем один канат.

  - Если точка закрепления каната не находится на требуемой траектории, использовать оттяжки. Требования к закреплению оттяжек и способы их крепления те же, что и при креплении канатов. Оттяжка соединяется с канатом при помощи карабина или узла.

# Производство работ внутри резервуара

  - Работы внутри резервуара разрешаются при условии их достаточной естественной или принудительной вентиляции. Для исключения возможности образования паро-, газо-, и пылевоздушных взрывопожароопасных смесей внутри резервуаров необходимо использовать приточно – вытяжную вентиляцию.

  - Приточная вентиляция обеспечивается осевыми вентиляторами ВОЭ-5. Воздух от приточной вентиляции подается в верхнюю часть резервуара через центральный люк или монтажное отверстие. Необходимо установить не менее двух вентиляторов на один резервуар.

  - Вытяжная вентиляция обеспечивается центробежным вентилятором ВЦП-6, монтируется на монтажных отверстиях внизу резервуара, один вентилятор на резервуар.

  - Возможность образования паро-, газо- и пылевоздушных взрывопожароопасных смесей внутри резервуаров определяют технологические службы заказчика и производителя работ.

  - Резервуар перед допуском в него людей должен проверяться на содержание в воздухе рабочей зоны наиболее вероятных вредных веществ и достаточность кислорода (не менее  20%). Анализ воздуха на содержание углекислого газа производится специализированными службами заказчика по заявке руководителя работ.

  - Для работы внутри резервуара, а также для его внутреннего осмотра назначаются проинструктированные рабочие в количестве не менее трех человек, из которых не менее двух (наблюдающие) должны находиться снаружи резервуара.  Находящиеся снаружи рабочие обязаны следить за состоянием работающих в резервуаре (дежурство при производстве работ в замкнутых объемах с пожаровзрывоопасными и вредными веществами).

  - При осмотре и производстве работ внутри резервуара время пребывания в нем определяет ответственный руководитель в зависимости от условий и характера работ.

  - Если работающий в резервуаре почувствует ухудшение самочувствия, он должен быть немедленно выведен наружу.

  - Работы производить только при наличии освещения напряжением не более 12 В. Кроме того, каждый пескоструйщик должен иметь индивидуальный фонарь местного освещения, закрепленный на пескоструйном сопле напряжением не более 12 В. Переносные ручные электрические светильники должны питаться от сети напряжением не выше 12 В. Все осветительные приборы должны быть во взрывозащищенном исполнении.

# Контроль качества выполняемых работ

  - Все операции по входному контролю и контролю качества антикоррозионного покрытия выполняет мастер участка совместно с представителем технадзора заказчика  в соответствии с КТП.

  - По мере выполнения законченных промежуточных операций по антикоррозионной защите производить их освидетельствование, результатом которого является акт освидетельствования скрытых работ. Выполнение последующей технологической операции допустимо только после оформления предыдущей операции актом освидетельствования скрытых работ.

  - Порядок операционного контроля качества выполнения работ по нанесению антикоррозионного покрытия указан в КТП.

  - Условия нанесения ЛКМ контролируются ежесменно мастером на объекте с записью результатов проверки в журнале производства работ.

  - Выявленные дефектные участки должны быть устранены до начала выполнения следующей технологической операции.

# Перечень ресурсов

  - Состав бригады

Состав бригады, задействованной при производстве работ, указан в таблице

| Наименование должностей и специальностей | Количество работников | Продолжительность смены |
| --- | --- | --- |
| Начальник участка | 1 | 12 |
| Мастер | 1 | 12 |
| Бригадир | 1 | 12 |
| Маляр-антикоррозийщик 4 разряда | 1 | 12 |
| Маляр- антикоррозийщик 3 разряда | 2 | 12 |
| Водитель | 1 | 12 |

  - Перечень оборудования

При производстве работ используется оборудование, представленное в таблице

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Коли-чество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окрасочный агрегат | GRACO KING 68:1 | шт. | 1 | нанесение лакокрасочных покрытий |
|  | Компрессор | «Atlas Copco» XAНS-186 | шт. | 1 | подача воздуха для обеспыливания, нанесения ЛКМ, струйной очистки поверхности |
|  | Аппарат пескоструйный | DBS-200 | шт. | 2 | абразивная очистка поверхности |
|  | Ручной электрический миксер | Фолиот | шт. | 1 | Перемешивание ЛКМ |
|  | Приточный вентилятор | ВОЭ-5 | шт. | 2 | Приточная вентиляция |
|  | Вытяжной вентилятор | ВЦП-6 | шт. | 1 | Вытяжка |

# Охрана и безопасность труда

  - Опасные зоны:

- Зона постоянно опасных производственных факторов;

- места вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;

- неогражденные перепады по высоте свыше 1,3 м и 2 м от края площадки;

- места, в которых возможно превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ.

  - К выполнению работ повышенной опасности допускаются:

- лица не моложе 18 лет;

- имеющие профессиональные навыки;

- прошедшие обучение безопасным методам и приемам производства работ;

- прошедшие проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда;

- получившие инструктаж на рабочем месте.

  - Женщины к производству данного вида работ не допускаются.

  - Все рабочие должны пройти медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Рабочие допускаются к работе строго по профессиям, им разрешается выполнять только поручаемую работу. Другие работы без целевого инструктажа по новому виду работ производить запрещается.

  - На площадке должны находиться аптечки с набором необходимых медикаментов и средств оказания мер первой помощи пострадавшим.

  - Со всеми рабочими, занятыми производством работ на объекте, проводятся следующие инструктажи по охране труда:

- Вводный - проводится инженером по охране труда при приеме на работу;

- Первичный - проводится мастером (прорабом) на рабочем месте;

- Повторный - проводится 1 раз в 3 месяца на рабочем месте;

- Внеплановый - проводится на рабочем месте при нарушении правил безопасности, смене оборудования, материалов, инструментов, при перерыве в работе в 30 календарных дней, по требованию надзорных органов;

- Целевой - проводится на рабочем месте на конкретную работу с записью в наряде-допуске.

Инструктаж проводится руководителем работ с разъяснением: приемов безопасной работы на высоте и верхолазных работ, порядка подхода к рабочему месту, состоянию рабочего места, характера и безопасных методов выполнения предстоящей работы, порядка пользования предохранительными приспособлениями, порядка и места установки грузоподъемных средств, мер по предупреждению падения с высоты, способов безопасного перехода с одного рабочего места на другое, состояния ограждений, необходимости применения средств индивидуальной защиты (касок, предохранительных поясов, верхолазных предохранительных устройств, ловителей с вертикальным канатом).

  - Все другие виды инструктажей и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, проводятся в строгом соответствии с нормативными документами.

  - Рабочие до начала работ обязаны проверить исправность инструмента, инвентаря и приспособлений.

  - Для защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов необходимо применять следующие средства индивидуальной защиты: спецодежда по  ГОСТ 12.4.011-89, спецобувь, респираторы противопылевые «Лепесток», респираторы противогазовые РПГ–67А с фильтрующей коробкой «А», каски защитные по ГОСТ 12.4.087-84, рукавицы, очки защитные.

  - Все рабочие и ИТР, связанные с работами по нанесению защитных покрытий, должны знать:

- свойства применяемых материалов;

- производственные вредности, связанные с окрасочными работами, и характер их действия на организм;

- производственные инструкции по проведению технологических операций;

- технологическую карту на выполнения данного вида работ;

- правила по технике безопасности и пожарной безопасности;

- правила личной гигиены;

- правила пользования защитными приспособлениями и средствами индивидуальной защиты (очками, респираторами, мазями);

- правила оказания первой медицинской помощи.

  - Ёмкости, в которых находятся применяемые материалы, должны иметь маркировку с точным наименованием и обозначением содержащихся материалов. Ёмкости должны быть исправными и иметь плотно закрывающиеся крышки.

  - Запрещается накапливать на рабочей площадке строительный мусор и горючие отходы.

  - При работе на пескоструйном оборудовании:

- пескоструйщик должен использовать комплект спецодежды, спецобувь, противогаз. Спецодежда должна быть полностью застегнута. Рукавицы и рукава комбинезона должны иметь достаточный запас, чтобы исключить в процессе работы оголение частей рук;

- запрещается работать с треснувшим стеклом шлема или с поврежденной защитной сеткой. Поврежденные защитные сетки и стекла должны своевременно заменяться;

- при прочистке сопла или удалении пробки, образовавшейся в сопле, нужно направить сопло в зону, где нет людей. Не разрешается заглядывать в зев сопла даже при выключенном аппарате. Прекращать работу соплом и опускать его на землю можно только при отсутствии давления в шланге;

- запрещается прекращать подачу воздуха путём переламывания шланга;

- котел заполняется абразивом при снятом давлении. Во избежание случайного     включения давления во время заполнения котла должно быть выключено электропитание на пульте управления. При заполнении котла абразивом использовать сито;

- запрещается производить любой ремонт, устранение утечек воздуха или протяжку фланцевых соединений на котле, находящемся под давлением. Не разрешается устранять образовавшиеся пробки абразива ударами молотка по котлу и трубам.

  - При выполнении окрасочных работ рабочие обязаны:

- убедиться в исправности инструмента (пистолета-распылителя, форсунки, соединительных шлангов и узлов крепления к инструменту);

- не допускать перегибов шлангов в процессе выполнения работы.

  - Запрещается:

  - направлять окрасочный пистолет на себя и других людей;

  - прикладывать к факелу сопла пальцы и кисти рук;

  - оставлять окрасочный агрегат под давлением без присмотра;

  - допускать к работе с агрегатом посторонних и необученных лиц;

  - работать на неисправном агрегате;

  - сминать, резко разгибать или растягивать шланг высокого давления;

  - устранять любые неисправности окрасочного оборудования при наличии давления краски или растворителя и при включенном агрегате;

  - перемещать агрегат и разъединять разъёмы при включенном двигателе;

  - работать без средств индивидуальной защиты;

- применять для чистки частей окрасочного оборудования и мытья рук этилированный бензин, четырёххлористый углерод, толуол, метанол, ароматические растворители.

  - К обслуживанию машин и механизмов допускаются лица, которым исполнилось 18 лет, прошедшие обучение и имеющие допуск к работе на данном оборудовании. При работе с машинами и механизмами, имеющими электрический привод, рабочие должны быть обучены правилам электробезопасности и иметь квалификационную группу не ниже второй.

  - Машины и механизмы должны применяться только в соответствии с их назначением, быть в исправном состоянии, иметь инвентарный номер и дату испытаний. Вращающиеся части машин должны быть ограждены, металлические части машин с электрическим приводом заземлены.

  - Запрещается совмещение работ на одной вертикали.

  - Запрещается любое перемещение (подъем, опускание, перемещение) людей с использованием грузоподъемных механизмов и устройств, не предназначенных для этих целей.

  - Запрещается применять в качестве технологической оснастки и средств коллективной защиты случайные предметы.

  - Технологическая оснастка и средства коллективной защиты должны содержаться в технически исправном состоянии.

  - Средства малой механизации, ручной инструмент должны содержаться в технически исправном состоянии и  использоваться по назначению.

  - Допуск на территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

# Техника безопасности при проведении верхолазных работ

  - Порядок проведения работ:

- Выбор точек крепления страховочных систем и проверка их надежности;

- Завешивание веревок (рабочей и страховочной систем), инструментов;

- Посадка на веревку;

- Непосредственное выполнение работы;

- Спуск.

Безопасная скорость спуска - 0,5 м/с

  - Работающий обязан:

- Выполнять только порученную ему работу в соответствии с нарядом-допуском;

- Знать и выполнять правила внутреннего распорядка, не употреблять спиртные напитки и наркотические вещества; курить только в специально отведенных для этого местах;

- Не допускать посторонних лиц в зону работ;

- Применять только исправный инструмент и снаряжение. Работать в удобной спецодежде и спецобуви и применять средства индивидуальной защиты (каски, рукавицы, очки, респираторы и т.д.);

- Уметь оказать первую (доврачебную) помощь;

- Соблюдать правила безопасности.

К верхолазным работам не допускаются лица:

- Не имеющие допуска к верхолазным работам;

- Имеющие просроченный допуск (переаттестация 1 раз в 12 месяцев);

- Не имеющие медицинского допуска;

- Не прошедшие инструктаж по безопасности труда;

Находящиеся в алкогольном, наркотическом, токсикологическом опьянении.

  - Перед началом работ зона верхолазных работ ограждается сигнальной лентой либо веревкой (проволокой) с флажками красно-белого цвета высотой 0,8-1,0 м.

  - Перед началом работы верхолаз обязан:

- Получить наряд-допуск на проведение работ.

- Предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ;

- Пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ.

- Надеть спецодежду, спецобувь, каску установленного образца (строительную, соответствующую ГОСТ 12.4.087-80. Допускается использование спортивных альпинистских и спелеологических касок прошедших испытания в соответствии с ГОСТ 17047-71);

- Подготовить личное снаряжение, проверить его соответствие виду производимых работ и требованиям безопасности.

Средствами труда бригад, ведущих работу методами промышленного альпинизма, обеспечивающими основную технологию являются:

| Наименование средства | ГОСТ |
| --- | --- |
| Индивидуальная подвесная система верхолаза-канатчика | ГОСТ 12.4.089-80 для предохранительных поясов |
| Веревка основная диаметром 9 – 12 мм | ТУ62-3931-75 |
| Веревка вспомогательная (репшнур диаметром 6 мм) | ТУ62-3931-75 |
| Карабины альпинистские | ТУ62-7462-80 |
| Фрикционные подъемные устройства (самохваты) | ОСТ 62-99-78 |
| Фрикционные спусковые устройства | ТУ62-7291-82 |
| Канат стальной (трос) | ГОСТ 7681-68 |
| Снаряжение спасательное, тросовое альпинистское | ТУ62-3882-75 |

  - Точки крепления страховочных систем выбираются на прочных основных или специально созданных, способных выдержать нагрузку от усилия 1200 кгС (тропы, молниеотводы, ограждения к прочным конструкциям не относятся).

  - Необходимо обеспечить удобный подход к точке крепления страховки, их защиту от защемления, на перегибах, защиту от действия вредной среды.

  - Основная и страховочная системы должны иметь разные точки крепления.

  - Запрещается:

- работать без полного нормокомплекта снаряжения;

- работать без наблюдающего;

- работать друг над другом;

- работать «на маятнике» более 10 градусов без дополнительных оттяжек;

- работать при скорости ветра более 10 м/с, при грозе и ее приближении, в сильный дождь, снегопад, в тумане, в темное время суток;

- работать с веревок электрогазосварочным и режущим электрифицированным инструментом;

- работать на веревках, не имеющих на концах узлов типа «проводник»; работать на сращенных веревках.

  - Для защиты от падения с высоты при канатном методе страховки применяются:

- верхняя нагруженная страховка;

- верхняя ненагруженная, жестко закрепленная страховка;

- нижняя динамическая страховка («живая» - второй человек);

- нижняя страховка с амортизатором на поясе;

- самостраховка к элементам конструкции;

- самостраховка к горизонтальному, специально натянутому страховочному тросу диаметром не менее 15 мм.

Все виды страховок могут использоваться в отдельности или в сочетании. Если верхняя нагруженная страховка используется отдельно, то она должна быть двойной. Без страховки передвигаться по конструкциям запрещено.

  - Средства защиты от падения с высоты при канатном методе страховки:

- тормозные устройства (ТУ-62-7791-82)

Тормозные устройства применяются для облегчения спуска по одной или двум веревкам. Бракуются: при отсутствии блокировки веревки; при возможности ее выпадения, при наличии острых кромок;

- Зажимы альпинистские (ТУ-62-4239-78)

Зажимы альпинистские применяются для облегчения подъема по веревке.

Выбраковка: возможность выпадения веревки, ее проскальзывания; наличие острых кромок.

- Каски. Требования: соответствие размеров; соответствие климату.

Маркировка: товарный знак завода-изготовителя; ГОСТ, ТУ;  дата изготовления (месяц, год).Срок хранения и эксплуатации касок 2 года. Каски, подвергшиеся удару, немедленно выбраковываются. Ремонту каски не подлежат.

- Канаты, веревки. Используются альпинистские веревки с разрывным усилием 1800-2000 кгС, для самостраховки - 1000 кгС. Основная веревка - диаметр 10-12 мм; вспомогательная (реп-шнур) - диаметр 6 мм. Наибольшая нагрузка на основную веревку приходится при срыве человека, идущего с нижней страховкой.

Параметры (характеристики) веревок: диаметр в мм; статическое разрывное усилие в кгС; относительное удлинение при разрыве в %; вес 1 м в граммах; количество испытаний (рывков).

Веревки выпускаются в бухтах.  При верхолазных работах применяются плетеные синтетические веревки. Канаты и веревки натуральные, а также из синтетики без оплетки используются только как вспомогательные (оттяжка при подъеме грузов).
Перед разрезкой бухт необходимо проверять по всей длине отсутствие дефектов:
узлы на оплетке; выход внутренних прядей наружу; изменение диаметра более 10%; изломы; изменение жесткости на изгиб.

Отрезанные концы оплавляются, середина маркируется. Дефектные участки вырезаются. Веревки из каждой бухты испытываются с отметкой в Журнале испытаний оснастки. Образцы выбираются длиной 8-10 м.Веревки подлежат ежедневному осмотру. Синтетические веревки нельзя держать длительное время на солнце; все веревки - в сырости. Сроки эксплуатации веревок: основная - 6 месяцев; реп-шнур - 3 месяца. Веревки хранятся в бухтах в проветриваемом помещении при температуре не ниже +10°С и не выше +30°С. Веревки отечественные помечаются цветной нитью, цвет меняется каждый год. Зарубежные веревки делятся на три группы, имеющие свою маркировку: диаметр 11,0 -11,5 мм; - диаметр 9,0 - 10 мм; - диаметр 5,0 - 6,0 мм. Разрыв-2100 кгС. Петли, лесенки, прусики вяжутся из репа.

- Карабины альпинистские. Карабины должны иметь клеймо изготовителя. Виды карабинов: трапеция стальная с резьбовой муфтой (нагрузка не более 2800 кгС); «ирбис 2000, 2200, 2300» (титановый сплав) - 2200 - 3900 кгС, проводковая муфта; «ирбис 1600-1800» - без муфты. Применяются для связи верхолаза со страховочными веревками и петлями. Выбраковка карабинов:  изменение формы; неисправная муфта; люфт на оси запорного язычка;  не работает возвратная пружина;риски, вмятины, коррозия, износ глубины более 1 мм. Карабины проверяются визуально ежедневно и очищаются от грязи.

- ИСС – индивидуальная страховочная система (рис. 3).

Рисунок 3 – Индивидуальная страховочная система

Индивидуальная страховочная система (ИСС) состоит из грудной обвязки и поясной («беседки»). Служит для фиксации тела при срыве и поддержке в удобной позе при работе.

Требования к ИСС: 1.Точка пристегивания карабина должна быть на груди; 2.Застежки и металлические детали не должны давить на тело и находиться в области подмышек, паха, почек; 3.ИСС испытывается перед выдачей в эксплуатацию и каждые 6 месяцев на статическую нагрузку 400 кгС в течение 10 минут с записью в Журнале испытаний оснастки; 4.Выбраковывается при: трещинах, надрезах, надрывах лямок; разлохмаченных нитях в местах сшивок; рисках, вмятинах более 1,0 мм на металлических частях.

- Предохранительные пояса. Требования к предохранительным поясам: ширина пояса в талии 80 мм; вес не более 2,1 кг; -статическая нагрузка 700 кгС; -цикл «закрепление-открепление карабина 3  секунды одной рукой в утепленной рукавице. Маркировка: товарный знак завода-изготовителя; дата изготовления; -дата испытаний; ГОСТ, ТУ; сертификат. Выбраковка: надрывы; заусенцы, трещины, риски на металлических частях;  изменение геометрии колец, карабинов; отсутствие стопора. Пояса испытываются перед выдачей в эксплуатацию и каждые 6 месяцев!

- Подвесное сиденье - люлька («седушка»). Материалы: авиационная фанера толщиной 12 мм, сосна, дуб. Продаются готовые сиденья. Площадь: около 800x200 мм плюс мягкое (не скользящее!) сиденье 750x180 мм. Доска должна иметь закругленные углы и стесанные кромки. «Седушка» обвязывается (через отверстия) двойным pen-шнуром, лентой-стропой или тонким тросом. Обвязка «седушки» охватывает петлей доску и сидящего на ней верхолаза (рис. 4).

Рис.4 -  Работа с использованием «седушки».

К верхней части обвязки «седушки» пристегивается спусковое устройство. Запас прочности петель обвязки - 6 (700-800 кгС) при весе рабочего 120 кг. Испытания: статика - 1,5 нагрузка (180 кгС); динамика-1,1 нагрузка(132 кгС).

- Устройства, предохраняющие веревку от истирания на перегибах –протекторы. В качестве протекторов могут быть использованы куски шланга (с текстилем внутри). Оттяжки, протекторы крепятся к рабочей веревке так, чтобы исключалась возможность их скольжения. На перегибах прочность снижается на 30%.

- Узлы. 1. Для связывания веревок:  одинакового диаметра - «прямой», «встречный»;  разного диаметра - «брамшкотовый». 2. Для привязывания к предметам: проводник;  булинь. 3. Схватывающие узлы (для самостраховки): прусик, маршара, бахмана. 4. Спецузлы: «стремя» (для ног). 5. Контрольный узел (на концах узлов). Узел снижает прочность веревки приблизительно на 30%.

  - Нормокомплект верхолаза: ИСС; каска; 3-4 карабина с муфтой; «седушка»; 2-3 петли из реп-шнура; 1-2 спусковое устройство.

  - Нормокомплект бригады: 3-4 основных веревки (с учетом аварийных); 4 карабина с муфтой; 2-3 «уса» из реп-шнура; аптечка; «косынка»; запас воды; нож в чехле.

  - Перед началом работы ежедневно бригадир проверяет точки крепления страховок, нормокомплект бригады, и каждого рабочего, ограждение зоны. Рабочий обязан проверить личный нормокомплект, аварийный запас снаряжения, убедиться в отсутствии посторонних в опасной зоне, проверить средства связи.

# Электробезопасность

  - Все мероприятия по обеспечению электробезопасности проводить в соответствии с требованиями ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 и СНиП 12-03-2001.

  - При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами их провода и кабели по возможности подвешивать.

  - Не допускать соприкосновение проводов и кабелей с горячими и влажными поверхностями.

  - Кабель электрического инструмента предохранять от случайного механического повреждения.

  - Не допускать натягивания, перекручивания и перегиба кабеля, установку на него грузов, пересечения его тросами и другими кабелями.

  - Работы, связанные с ремонтом, наладкой, профилактикой и испытанием электроустановок, а так же устройство и техническое обслуживание временных электрических сетей на производственной территории осуществляется силами электротехнического персонала ООО «Теплопроммонтаж», имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

  - Ответственность за безопасность производства работ с использованием электроустановок возлагается на ответственного руководителя работ по электрохозяйству назначенного приказом по предприятию и имеющего не менее 4-ой группы допуска до 1000 В по электробезопасности.

  - К работе с ручным электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об этом в удостоверении.

  - Лица, допускаемые к работам по обслуживанию электроустановок и управлению машинами или оборудованием с электроприводом, должны проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством.

  - Металлические части оборудования и резервуара должны иметь видимое защитное заземление (зануление).

  - Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе, должны быть в защищенном исполнении.

  - Все токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для прикосновения к ним.

  - Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключить возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонним лицам.

  - Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.

  - Распределительные щиты должны иметь запирающие устройства.

# Пожарная безопасность

  - Требования по обеспечению пожарной безопасности составлены в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91, СНиП 12.03-2001.

  - Каждый работающий на объекте обязан знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

  - Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

  - Спецодежда рабочих должна быть изготовлена из хлопчатобумажной ткани, на обуви не должно быть металлических набоек, у рабочих не должно быть предметов способных вызвать искру.

  - Строительная площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения.

  - Минимальный набор пожарного инвентаря: ящик с песком, асбестовое полотно, огнетушители марок ОУ-4 или ОП-4 - по 2 шт., один огнетушитель должен находиться около окрасочных агрегатов, другой около компрессоров.

  - Все средства пожаротушения на площадке содержать в постоянной готовности к применению, использовать только по назначению, доступ к ним должен быть открыт в любое время, место установки пожарного инвентаря обозначить соответствующими знаками.

  - Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии с ГОСТ Р 12.04.026-2001.

  - Ответственность за пожарную безопасность на ремонтной площадке, соблюдение противопожарных требований действующих норм, современное выполнение противопожарных мероприятий, наличие и исправное содержание средств пожаротушения несет персонально руководитель работ.

  - Перед началом работ должен быть проведен инструктаж для рабочих по правилам пожарной безопасности с оформлением инструктажа в специальном журнале. Лица, не прошедшие инструктаж к работе не допускаются.

  - До начала работ должны быть составлены и согласованы с пожарной охраной предприятия мероприятия по пожарной безопасности, обеспечению пожарного надзора и ликвидации пожара в случае его возникновения, согласован порядок привлечения ИТР, рабочих и технических средств на объект для тушения пожара.

  - К зоне производства работ должен быть обеспечен свободный подъезд.

  - Масляная ветошь, мусор и другие материалы, потенциально опасные к воспламенению, незамедлительно удалять в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасные места, а затем вывозить.

  - Запрещается накапливание упаковочных материалов, замасленной ветоши на рабочем месте.

  - При выполнении обезжиривания и окрасочных работ не допускается в радиусе 50 м от места ведения работ – разводить огонь, курить, выполнять сварочные работы, которые могут вызывать образование искр и воспламенение паров растворителей.

  - Приготовление ЛКМ производить на открытых площадках. Подачу окрасочных материалов к месту производить в готовом к работе виде.

  - Лакокрасочные материалы размещать в местах складирования на площадке в количестве, не превышающем сменной потребности.

  - Пролитые лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убрать при помощи опилок, песка.

  - На видимых местах должны быть вывешены таблички с указанием нахождения ближайшего телефона и номера пожарной охраны.

  - Каждый рабочий, занятый на работах, в случае возникновения пожара обязан:

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану и дать сигнал тревоги для местной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины; сообщить ст. оператору РТП по т. 220-41-39

- принять все меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей.

- приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся на объекте средств.

- организовать встречу вызванных пожарных подразделений, информировать прибывших пожарных о месте пожара и наличии на объекте людей и пожароопасных веществ и материалов.

# Меры по предотвращению возможных аварий и пожаров

  - С целью предотвращения на рабочей площадке ситуаций, связанных  с авариями необходимо соблюдать следующие меры:

- Соблюдать основные мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение технологического процесса.

- Поддерживать параметры технологического оборудования в пределах норм технологического режима (температура, давление).

- Обеспечивать систематический контроль давления, температуры, не допуская отклонений от установленных норм.

- Перед пуском в работу необходимо проверить герметичность оборудования, арматуры, рукавов. При обнаружении неплотностей, выпучин, разрыва прокладок немедленно принимать меры к их устранению.

- Все запорные блокировочные устройства должны содержаться в исправности и обеспечивать быстрое и надежное прекращение поступления или выхода абразива, ЛКМ.

- Эксплуатировать технически исправное оборудование с исправным заземлением.

- Осуществлять постоянный контроль состояния оборудования, рукавов, запорной арматуры с записью в оперативном журнале.

- Контролировать правильность работы приборов измерения параметров технологического оборудования.

- Отражать в вахтенном журнале параметры технологического оборудования.

- Соблюдать противопожарный режим, описанный в пункте 9 настоящего ППР.

- В процессе выполнения работ применять только сертифицированное оборудование и материалы по перечню, согласованному с заказчиком.

# Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - В случае возникновения аварийной ситуации (пожар, взрыв и т.п.) не обходимо сообщить администрации и вызвать соответствующую службу. Не медленно  покинуть опасную зону.

  - При опасной обстановке не обходимо организовать эвакуацию людей и самому эвакуироваться через безопасные проходы согласно плану эвакуации данного помещения.

  - В случае получения работником травмы а результате несчастного случая не обходимо:

- вывести пострадавшего с места производства работ;

- принять меры по оказанию первой до врачебной помощи пострадавшему;

- вызвать скорую помощь (при необходимости);

- сообщить о случившемся мастеру или прорабу;

- сохранить обстановку для проведения расследования (по возможности)

# Охрана окружающей среды

  - Требования к охране окружающей среды при производстве абразивоструйной очистки поверхности.

  - Применяемый при очистке абразивный порошок соответствует ТУ-3989-001-14850363-2004, и имеет санитарно эпидемиологическое заключение № 66.01.10.398.Т.000807.08.02 от 12.08.2002.

14.3.  Применяемые для окраски лакокрасочные материалы: удовлетворяют требованиям экологической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлениями региональных центров и санитарно-эпидемиологического надзора, Госкомитета по экологии. На каждый лакокрасочный материал имеется санитарно-эпидемиологическое заключение.

14.4  Все твердые и жидкие отходы, образующиеся после фильтрации, промывки оборудования в виде загрязненных растворителей и использованных фильтров собираются в специальные емкости, вывозятся и ликвидируются в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

14.5  Высушенное покрытие из вышеуказанных материалов не оказывает вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.

# Перечень нормативных документов

| ГОСТ 9.010-80* | Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.402-2004 | Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием. |
| ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения безопасности. Общие положения. |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ.Пожарная безопасность. Общие требования. |
| ГОСТ 12.1.007-76* | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.002-75* | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.005-75* | ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.016-87 | ССБТ. Антикоррозионные работы при строительстве. Требования безопасности. |
| ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работников. Общие требования и классификация. |
| ГОСТ 12.4.026-76* | ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. |
| ГОСТ 12.4.121-83* | ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия. |
| ТУ 22-4720-80 | Технические условия на огнетушитель ОП-4 |
| ТУ 14102-87Е | Технические условия на огнетушитель ОВП-100.01 |
| ТУ 22-150-128-89(Е) | Технические условия на огнетушители углекислотные ОУ-2 и ОУ-5 |
| ПОТ РМ –012-2001 | Межотраслевые правила при работе на высоте |
| ПОТ РМ –016-2001 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при работе электроустановок |
| ПОТ РМ –017-2001 | Межотраслевые правила при работе с лакокрасочными материалами |
| Постановление ГГТН России № 21 от 30.04.02 | Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов |
| Постановление Минтруда РФ от 18.12.98 | Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
| РД 09-250-98 | Положение о порядке безопасного проведения работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах |
| ПБ 10-611-03 | Правила устройства и безопасной работы подъемников (вышек) |

# Перечень совместных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оформить акт-допуск на производство работ | Заказчик, Подрядчик |
| 2 | Оформить наряд-допуск на производство работ | Заказчик, Подрядчик |
| 3 | Обеспечить работников ООО «Теплопроммонтаж» средствами индивидуальной защиты и страховки. | Подрядчик |
| 4 | Установить сигнальное ограждение | Подрядчик |
| 5 | Провести инструктаж рабочих и инженерно-технических работников Подрядчика. | Заказчик |
| 6 | Обеспечить подключение электрооборудования Подрядчика и заземление металлоконструкций. | Подрядчик |
| 7 | Предоставить санитарно- бытовые помещения работникам ООО «Теплопроммонтаж» | Подрядчик |
| 8 | Предоставить помещение для хранения материалов. | Подрядчик |
| 9 | Предупредить персонал предприятия заказчика и других подрядных организаций о проведении работ по АКЗ конструкций | Заказчик |
| 10 | Запретить нахождение работников Заказчика в опасной зоне. | Заказчик |
| 11 | Исключить действия, связанные с образованием открытого огня в радиусе менее 50 м. От зоны проведения окрасочных работ | Заказчик, Подрядчик |
| 12 | Ознакомить работников ООО «Теплопроммонтаж» с планом ликвидации аварий на участке проведения строительно-монтажных работ | Заказчик |
| 13 | Предоставить грузоподъемное оборудование для погрузочно-разгрузочных работ | Подрядчик |

# Список дополнений и замечаний

|  | Ф.И.О./дата |
| --- | --- |

Лист ознакомления

С ППР ознакомлены:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . |  |  |

# Text boxes

Опасная зона

место крепления основной линейной опоры

место крепления страховочной линейной опоры

место подъема – шахта с металлической лестницей

Зажим «Капля»

Захват «Жумар»